СТОЙКИ РУДНИЧНЫЕ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД (ПРОПСЫ)

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ, 
ПОСТАВЛЯЕМУЮ НА ЭКСПОРТ

##### ГОСТ 22297—76

УДК 674.031.093.2:006.354 	Группа К11

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| СТОЙКИ РУДНИЧНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД (ПРОПСЫ) Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт Coniferous pitprops. Technical requirements for export products | ГОСТ 22297-76 Взамен ГОСТ 10.5-69 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 декабря 1976 г. № 2960 срок действия установлен

с 01.01.1978 до 01.01.1981

РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом механизации и энергетики лесной промышленности (ЦНИИМЭ)

Зам. директора Р.В. Юркин Руководитель темы Т.Г. Никифорова Исполнители: Э.Т. Беловзорова, Е.М. Миронова, Л.В. Зимжинг

ВНЕСЕН Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР

Зам. министра Н.Г. Багаев

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИС)

Директор А.В. Гличев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 декабря 1976 г. № 2960

| Издание официальное | Перепечатка воспрещена |
| --- | --- |

| Э |  |
| --- | --- |
|  | © Издательство стандартов, 1977 |

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на рудничные стойки хвойных пород, предназначенные для экспорта.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры рудничных стоек по длине и толщине устанавливают в заказ-нарядах внешнеторгового объединения.

1.2. Предельные отклонения по длине стоек допускаются ± 2см.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Рудничные стойки изготовляют из древесины ели, сосны, кедра, лиственницы и пихты.

2.2. Показатели качества рудничных стоек должны соответствовать указанным в таблице.

| Пороки древесины по ГОСТ 2140-71 | Нормы допускаемых пороков |
| --- | --- |
| 1. Сучки: |  |
| а) здоровые сросшиеся | В рудничных стойках толщиной до 14 ми не допускаются размером более 40 мм; групповые сучки не допускаются размером более 30 мм В рудничных стойках толщиной 14 см и более не допускаются размером более 50 мм; групповые сучки не допускаются размером более 40 мм |
| б) загнившие, гнилые, табачные, а также частично сросшиеся и несросшиеся | Не допускаются |
| 2. Грибные ядровые пятна и полосы, гниль ядровая, заболонная и наружная трухлявая | Не допускаются |
| 3. Червоточина | Не допускается глубокая и неглубокая |
| 4. Трещины: |  |
| а) боковые и торцовые от усушки | Не допускается глубиной более 1/3 диаметра соответствующего торца |
| б) метиковые, отлупные, морозные | Не допускаются |
| 5. Кривизна | Допускается простая со стрелой прогиба, не более 1 %1 длины бревна |
| 6. Пасынок, рак, прорость закрытая | Не допускается |
| 7. Прорость открытая, сухобокость | Не допускаются размером более 1/4 окружности и протяжением более 1/4 длины стойки, глубиной более 1 см |
| 8. Механические повреждения (зарубы, запилы, скол) и обугленность | Не допускаются |

Примечание. Пороки древесины по ГОСТ 2140-71, не указанные в таблице, допускаются.

2.3. Дупло в рудничных стойках не допускается. Допускаются выколы сучков и другие поверхностные механические повреждения, кроме зарубов, запилов, сколов глубиной не более 1/20 диаметра в месте повреждения.

2.4. Рудничная стойка должна быть очищена от коры, допускается оставлять луб.

2.5. Сучья в рудничных стойках должны быть обрублены вровень с поверхностью бревна.

Торцы должны быть опилены перпендикулярно к продольной оси. Скос пропила не должен превышать 1 см.

3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Методы измерений пороков и дефектов обработки древесины - по ГОСТ 2140-71.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Правила приемки - по ГОСТ 2292-74.

5. МАРКИРОВКА, СОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка и сортировка - по ГОСТ 2292-74

5.2. Рудничные стойки должны укладываться в отдельные штабеля.

5.3. Окоренные рудничные стойки перед отгрузкой должны быть предварительно выдержаны не менее семи дней. Более продолжительная выдержка производится по договоренности с заказчиком.

С 1 сентября по 1 апреля допускается отгрузка рудничных стоек без предварительной выдержки.

5.4. Хранение рудничных стоек - по ГОСТ 9014.0-75.

Изменение №1 ГОСТ 22297—76 Стойки рудничные хвоимых порох (пропсы). Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.01.82 срок ведения установлен

с 01.07.88

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Стойки рудничные хвойных пород (пропсы), поставляемые для экспорта Технические требования

Coniferous pitprops for export. Technical requirements».

Пункт 2.3 наложить в новой редакции: «2.3. Дупло в рудничных стойках допускается. Допускаются выходы сучков и другие механические повреждения глубиной не более 1/20 диаметра в места повреждения, кроме зарубов, запилов. сколов».

Пункты 2.2., 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2140—71 на ГОСТ 2140—81.

(ИУС № 5 1983 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 22297—76 Стойки рудничные хвойных пород (пропсы), поставляемые для экспорта. Технические требования

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.09.85 №2893 срок введения установлен

с 01.01.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 53 1830.

Пункт 2.2. Таблица. Пункт 1а. Исключить слово: «сросшиеся»;

пункт 16. Исключить слова: «а также частично сросшиеся и несросшиеся».

(ИУС № 12 1985 г)