ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СОЮЗА ССР

ДРЕВЕСИНА

ОТБОР ОБРАЗЦОВ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 16483.10-73* 
(СТ СЭВ 816-77)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ДРЕВЕСИНА Методы определения предела прочности при сжатии вдоль волокон. Wood. Methods for determination of ultimate strength in compression parallel the grain | ГОСТ 16483.10-73* (СТ СЭВ 816-77) Взамен ГОСТ 16483.10-72 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 октября 1973 г. № 2364 срок введения установлен

с 01.07.74

Постановлением Госстандарта от 23.11.83 № 5486 срок действия продлен

до 01.07.89

Настоящий стандарт распространяется на древесину и устанавливает методы определения предела прочности при сжатии вдоль волокон.

Стандарт соответствует CT СЭВ 816-77 и МС ИCO 3787-76 в части определения предела прочности при сжатии вдоль волокон кондиционированных образцов.

Методы не распространяются на авиационные пиломатериалы и заготовки.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

# 1. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ ВДОЛЬ ВОЛОКОН

Метод предназначен для определения предела прочности древесины при кондиционировании образцов по ГОСТ 16483.0-78.

1.1. Аппаратура:

машина испытательная по ГОСТ 7855-84 с погрешностью измерения нагрузки не более 1%;

штангенциркуль по ГОСТ 166-80 с погрешностью измерения не более 0,1 мм;

приспособление к испытательной машине (см. чертеж);

аппаратура для определения влажности - по ГОСТ 16483.7-71.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

1.2. Подготовка к испытанию

1.2.1. Образцы изготовляют в форме прямоугольной призмы основанием 20х20 мм и длиной вдоль волокон 30 мм.

1.2.2. Точность изготовления, влажность и количество образцов должны соответствовать требованиям ГОСТ 16483.0-78.

1 - колпачок; 2 - пуансон; 3 - корпус; 4 - шаровая опора; 5 - плита; 6 - образец.

1.3. Проведение испытания

1.3.1. Размеры а и b поперечного сечения образца измеряют на середине длины с погрешностью не более 0,1 мм.

1.3.2. Образец помещают в приспособление для испытания на сжатие. Нагрузку на образец передают через пуансон 2. Образец нагружают равномерно с постоянной скоростью нагружения или постоянной скоростью перемещения нагружающей головки машины. Скорость должна быть такой, чтобы образец разрушился через (1,0±0,5) мин после начала нагружения. При использовании машины с электромеханическим приводом допускается проводить нагружение образца равномерно со скоростью (25000±5000) Н/мин или проводить испытание при скорости перемещения нагружающей головки испытательной машины 4 мм/мин при условии достижения предела прочности при сжатии вдоль волокон в указанный интервал времени. Максимальную нагрузку Р измеряют с погрешностью не более 1 %.

(Измененная редакция, Изм. № 1,3).

1.3.3. После испытаний определяют влажность образцов в соответствии с требованиями ГОСТ 16483.7-71. Пробой для определения влажности является весь образец.

Минимальное количество испытываемых на влажность образцов должно соответствовать ГОСТ 16483.0-78.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. Обработка результатов

1.4.1. Предел прочности древесины при кондиционировании образцов ((W) в МПа вычисляют по формуле

где Рmах - максимальная нагрузка, Н;

a и b - размеры поперечного сечения образца, мм.

Вычисление производят с округлением до 0,5 МПа.

1.4.2. Предел прочности ((W) в МПа пересчитывают на влажность 12 % по формулам:

для образцов с влажностью меньше предела гигроскопичности

где ( - поправочный коэффициент, равный 0,04;

(W - предел прочности образца с влажностью W в момент испытания, МПа;

W - влажность образца в момент испытания, %;

для образцов с влажностью, равной или больше предела гигроскопичности

где (W - предел прочности образца с влажностью W в момент испытания, МПа;

- коэффициент пересчета при влажности 30 %, равный;

0,475 - для клена; 0,535 - для вяза шершавого эллиптического и ясеня; 0,550 - для акации, вяза гладкого, листоватого и среднего, дуба, липы и ольхи; 0,450 - для бука, сосны кедровой и обыкновенной; 0,445 - для граба, груши, ели, ивы, ореха, осины, пихты и тополя; 0,400 - для березы и лиственницы.

Вычисление производят с округлением до 0,5 МПа.

1.4.3. Статистическую обработку опытных данных выполняют по ГОСТ 16483.0-78.

1.4.1-1.4.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4.4. Результаты испытаний и расчетов записывают в протокол испытании, форма которого приведена в приложении 1.

# 2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ ВДОЛЬ ВОЛОКОН НЕКОНДИЦИОНИРОВАННЫХ ОБРАЗЦОВ

2.1. Аппаратура по п. 1.1.

2.2. Подготовка к испытанию

2.2.1. Образцы изготовляют по п. 1.2.1.

2.2.2. Точность изготовления и количество образцов должны соответствовать требованиям ГОСТ 16483.0-78.

2.2.3. Образцы должны находиться до испытания в условиях, исключающих изменение их начальниц влажности. При определении предела прочности без определения влажности допускается увлажнять образцы до влажности более 30% в воде при температуре 15-25°С в течение:

не менее 4 ч - образцы из древесины, ели, сосны кедровой, заболони сосны обыкновенной, березы и других рассеяннососудистых пород;

не менее 20 ч - образцы из древесины лиственницы, ядра сосны, дуба и других кольцесосудистых пород.

2.3. Проведение испытания по пп. 1.3.1 - 1.3.3. После испытания определяют влажность каждого образца с погрешностью не более 1% по ГОСТ 16483.7-71. Пробой для определения влажности является весь образец.

Влажность увлажненных образцов и из свежесрубленной древесины не определяют.

2.4. Обработка результатов

2.4.1. Предел прочности образца с влажностью в момент испытания ((W) в МПа вычисляют по формуле

где Рmax - максимальная нагрузка, Н;

а и b - размеры поперечного сечения образца, мм.

Вычисление производят с округлением до 0,5 МПа.

2.4.2. Предел прочности пересчитывают на влажность 12% ((12) в МПа по формуле

где  - коэффициент пересчета, определяемый по таблице при известной плотности древесины.

Если определение плотности не производилось, допускается принимать коэффициент пересчета равным средней величине для исследуемой породы по таблице приложения 2.

Вычисление производят с округлением до 0,5 МПа.

Пример. Коэффициент пересчета  для породы с плотностью 650 кг/м3 равен 0,502. Коэффициент  для породы с плотностью 700 кг/м3 равен 0,525. Коэффициент  для породы с плотностью 670 кг/м3 определяют по формуле

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4.3. Статистическую обработку опытных данных выполняют по ГОСТ 16483.0-78.

2.4.4. Результаты испытаний и расчетов заносят в протокол, форма которого приведена в приложении 3.

| Влажность, % | Коэффициент пересчета при плотности (12 кг/м3 |
| --- | --- |
|  | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| 5 | 1,485 | 1,480 | 1,475 | 1,463 | 1,450 | 1,430 | 1,403 | 1,380 | 1,348 | 1,310 | 1,270 |
| 6 | 1,393 | 1,386 | 1,380 | 1,375 | 1,363 | 1,345 | 1,330 | 1,308 | 1,280 | 1,250 | 1,220 |
| 7 | 1,321 | 1,315 | 1,308 | 1,300 | 1,290 | 1,275 | 1,262 | 1,245 | 1,221 | 1,200 | 1,176 |
| 8 | 1,240 | 1,235 | 1,230 | 1,228 | 1,221 | 1,210 | 1,200 | 1,188 | 1,170 | 1,150 | 1,135 |
| 9 | 1,172 | 1,170 | 1,168 | 1,163 | 1,160 | 1,151 | 1,142 | 1,132 | 1,120 | 1,110 | 1,098 |
| 10 | 1,108 | 1,105 | 1,103 | 1,102 | 1,100 | 1,095 | 1,090 | 1,083 | 1,078 | 1,070 | 1,061 |
| 11 | 1,048 | 1,046 | 1,045 | 1,044 | 1,042 | 1,041 | 1,040 | 1,038 | 1,032 | 1,030 | 1,028 |
| 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 13 | 0,945 | 0,947 | 0 948 | 0,949 | 0,950 | 0,951 | 0,955 | 0,960 | 0,963 | 0,068 | 0,970 |
| 14 | 0,898 | 0,899 | 0,900 | 0,901 | 0,903 | 0,910 | 0,915 | 0,920 | 0,925 | 0,935 | 0,941 |
| 15 | 0,849 | 0,850 | 0,852 | 0,855 | 0,860 | 0,868 | 0,873 | 0,882 | 0,892 | 0,902 | 0,915 |
| 16 | 0,803 | 0,808 | 0,810 | 0,815 | 0,820 | 0,833 | 0,850 | 0,855 | 0,865 | 0,880 | 0,890 |
| 17 | 0,768 | 0,770 | 0,775 | 0,780 | 0,783 | 0,798 | 0,806 | 0,818 | 0,848 | 0,855 | 0,870 |
| 18 | 0,725 | 0,730 | 0,735 | 0,741 | 0,751 | 0,764 | 0,780 | 0,790 | 0,808 | 0,830 | 0,850 |
| 19 | 0,690 | 0,695 | 0,700 | 0,708 | 0,720 | 0,730 | 0,740 | 0,760 | 0,785 | 0,810 | 0,830 |
| 20 | 0,655 | 0,660 | 0,670 | 0,680 | 0,685 | 0,700 | 0,720 | 0,740 | 0,760 | 0,788 | 0,810 |
| 21 | 0,625 | 0,630 | 0,638 | 0,645 | 0,655 | 0,672 | 0,693 | 0,710 | 0,738 | 0,765 | 0,795 |
| 22 | 0,600 | 0,605 | 0,611 | 0,620 | 0,631 | 0,650 | 0,670 | 0,690 | 0,716 | 0,746 | 0,780 |
| 23 | 0,570 | 0,580 | 0,582 | 0,595 | 0,608 | 0,625 | 0,647 | 0,668 | 0,695 | 0,730 | 0,765 |
| 24 | 0,550 | 0,556 | 0,561 | 0,570 | 0,585 | 0,608 | 0,628 | 0,650 | 0,676 | 0,714 | 0,750 |
| 25 | 0,525 | 0,533 | 0,540 | 0,550 | 0,560 | 0,585 | 0,610 | 0,630 | 0,660 | 0,700 | 0,736 |
| 26 | 0,503 | 0,512 | 0,520 | 0,530 | 0,542 | 0,567 | 0,590 | 0,612 | 0,645 | 0,686 | 0,723 |
| 27 | 0,480 | 0,490 | 0,500 | 0,510 | 0,525 | 0,548 | 0,570 | 0,600 | 0,632 | 0,672 | 0,710 |
| 28 | 0,460 | 0,470 | 0,480 | 0,490 | 0,508 | 0,530 | 0,552 | 0,580 | 0,620 | 0,660 | 0,698 |
| 29 | 0,444 | 0,452 | 0,464 | 0,475 | 0.492 | 0,515 | 0,536 | 0,570 | 0,607 | 0,650 | 0,688 |
| 30 | 0,428 | 0,432 | 0,446 | 0,460 | 0,476 | 0,502 | 0,525 | 0,555 | 0,596 | 0,640 | 0,680 |

Примечание. Коэффициенты пересчета  для промежуточных значений плотности определяют линейным интерполированием коэффициентов  для смежных значений плотности.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

# ПРОТОКОЛ 
определения предела прочности при сжатии вдоль волокон

| Порода_______________________ Температура воздуха (, °С___________________ Скорость нагружения, Н/мин__________________ Степень насыщенности воздуха (, % ____________________________________ |
| --- |
| Маркировка образца | Размеры поперечного сечения образца, мм | Максимальная нагрузка Рmax, H | Влажность W, % | Предел прочности МПа | Примечание |
|  | а | b |  |  | (W | (12 |  |
| *___*___________19___г. Подпись_______________ |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

| Влажность, % | Средние коэффициенты пересчета для пород |
| --- | --- |
|  | вяз эллиптический, ясень | акация, вяз гладкий, листоватый и средний дуб, липа, ольха | клен | бук, сосна кедровая и обыкновенная | граб, груша, ель, ива, орех, осина, пихта, тополь | береза, лиственница |
| 5 | 1,480 | 1,355 | 1,335 | 1,480 | 1,335 | 1,520 |
| 6 | 1,395 | 1,305 | 1,275 | 1,401 | 1,275 | 1,440 |
| 7 | 1,320 | 1,240 | 1,220 | 1,325 | 1,220 | 1,350 |
| 8 | 1,250 | 1,190 | 1,175 | 1,250 | 1,175 | 1,279 |
| 9 | 1,180 | 1,145 | 1,130 | 1,190 | 1,130 | 1,190 |
| 10 | 1,120 | 1,095 | 1,085 | 1,125 | 1,085 | 1,120 |
| 11 | 1,055 | 1,050 | 1,040 | 1,060 | 1,040 | 1,055 |
| 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 13 | 0,940 | 0,955 | 0,955 | 0,950 | 0,955 | 0,945 |
| 14 | 0,895 | 0,915 | 0,915 | 0,900 | 0,915 | 0,895 |
| 15 | 0,845 | 0,880 | 0,880 | 0,855 | 0,880 | 0,850 |
| 16 | 0,800 | 0,840 | 0,840 | 0,805 | 0,835 | 0,800 |
| 17 | 0,760 | 0,810 | 0,805 | 0,760 | 0,800 | 0,755 |
| 18 | 0,720 | 0,780 | 0,765 | 0,725 | 0,765 | 0,715 |
| 19 | 0,685 | 0,750 | 0,735 | 0,685 | 0,735 | 0,675 |
| 20 | 0,655 | 0,720 | 0,705 | 0,650 | 0,705 | 0,640 |
| 21 | 0,620 | 0,690 | 0,680 | 0,615 | 0,670 | 0,605 |
| 22 | 0,600 | 0,665 | 0,650 | 0,585 | 0,640 | 0,570 |
| 23 | 0,580 | 0,640 | 0,625 | 0,560 | 0,610 | 0,540 |
| 21 | 0,565 | 0,620 | 0,600 | 0,535 | 0,585 | 0,515 |
| 25 | 0,550 | 0,605 | 0,580 | 0,515 | 0,560 | 0,490 |
| 26 | 0,545 | 0,585 | 0,555 | 0,495 | 0,535 | 0,470 |
| 27 | 0,540 | 0,575 | 0,535 | 0,480 | 0,510 | 0,450 |
| 28 | 0,535 | 0,565 | 0,515 | 0,470 | 0,490 | 0,430 |
| 29 | 0,535 | 0,555 | 0,495 | 0,455 | 0,465 | 0,415 |
| (30 | 0,535 | 0,550 | 0,475 | 0,450 | 0,445 | 0,400 |

Изменение № 3 ГОСТ 16183.10-73 Древесина. Методы определения предела прочности при сжатии вдоль волокон

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.10.88 № 3430

Дата введения 01.01.89

СОДЕРЖАНИЕ

1. Метод определения предела прочности при сжатии вдоль волокон 1 2. Метод определения предела прочности при сжатии вдоль волокон некондиционированных образцов 3 Приложение 1 Протокол определения предела прочности при сжатии вдоль волокон 4 Приложение 2 4