МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

| ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЧЕРНОМОРСКОЙ СОРТИРОВКИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЭКСПОРТА Технические условия Coniferous sawn timber of the Black Sea grading supplied for export. Specifications | ГОСТ 9302-83 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.85

Настоящий стандарт распространяется на обрезные пиломатериалы хвойных пород черноморской сортировки, поставляемые для экспорта.

# 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Пиломатериалы по размерам делят на нормале, соттимизура, кортаме, морали, полуморали и мадриери.

Термины и определения даны в приложении 1.

1.2. Пиломатериалы по длине изготовляют:

нормале, соттомизура, морали и полуморали - 4,0; 4,25 - 6,5 м;

кортаме - от 1,50 до 3,75 м;

мадриери - от 3,0 до 6,5 м.

Градация по длине - 0,25 м.

По заказу-наряду Внешнеторгового объединения допускается изготовлять пиломатериалы длиной:

морали - от 3,00 до 3,75 м;

полуморали - от 1,5 до 2,75; от 3,00 до 3,75 м;

мадриери - от 1,5 до 2,75 м.

1.3. Номинальные размеры пиломатериалов по толщине и ширине устанавливают в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Номинальные размеры толщины обрезных пиломатериалов, мм

| Толщина | Ширина |
| --- | --- |
| 18 | - | - | - | - | 100 | 110 | 120 | - | - | - | 150 | 170 | 190 | - | - | 220 | 250 | - | - |
| 24* | - | - | - | 96 | 100 | - | 120 | - | 130 | - | 150 | 170 | 190 | 205 | 210 | 220 | 250 | 280 | 300 |
| 38* | - | 76 | - | - | 100 | - | 120 | - | - | - | 150 | 170 | 190 | - | - | 220 | 250 | 280 | 300 |
| 48* | - | 76 | - | 96 | 100 | - | 120 | - | - | - | 150 | 170 | 190 | - | - | 220 | 250 | 280 | 300 |
| 58 | - | - | - | - | 100 | - | 120 | - | - | - | 150 | 170 | 190 | - | - | 220 | 250 | 280 | 300 |
| 65 (66)* | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | 205 | - | - | - | - | - |
| 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 150 | - | - | - | 210 | - | - | - | - |
| 76 | - | 76 | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 190 | - | - | 220 | 250 | 280 | 300 |
| 124 | - | - | - | - | - | - | - | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - |

Примечания:

1. Знак (*) означает, что пиломатериалы толщиной 24, 38, 48 и 66 мм изготовляют также квадратного сечения.

2. Пиломатериалы, размеры которых не указаны в табл. 1, допускается изготовлять по заказу-наряду Внешнеторгового объединения.

1.4. Номинальные размеры пиломатериалов установлены для древесины влажностью 20 %. При влажности более или менее 20 % фактические размеры толщины и ширины должны иметь припуск на усушку по ГОСТ 6782.1.

1.5. Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов не должны превышать, мм:

| по длине | ; |
| --- | --- |
| по толщине и ширине при размерах до 35 мм включ. | (1; |
| по толщине и ширине при размерах от 38 до 100 мм включ. | (2; |
| по толщине и ширине от 110 мм и более | (3. |

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Пиломатериалы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке, из древесины ели, пихты, сосны.

2.2. По качеству древесины и обработки пиломатериалы разделяются на бессортные, 4, 5-го сортов и должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

| Порок древесины и обработки по ГОСТ 2140 | Норма ограничения пороков древесины и обработки по сортам |
| --- | --- |
|  | бессортных | 4-го | 5-го |
| 1. Сучки |  |
| 1.1. Сросшиеся здоровые |  |
| 1.1.1. Круглые и овальные |  |
| 1.1.1.1. Пластевые | На каждой пласти допускаются сучки размерами в миллиметрах и количеством в штуках, в среднем на 1 м длины пиломатериала |
|  | размер | количество | размер | количество | размер | количество |
|  | В пиломатериалах толщиной до 35 мм включительно |
|  | от 30 до 40 | 1 | без ограничения |
|  | кроме того, |  |  |
|  | св. 40 | 1 | без ограничения |
|  | до 60 | на всю длину |  |
|  | В пиломатериалах св. 35 мм |
|  | от 50 до 60 | 1 | без ограничения |
|  | кроме того, |  |  |
|  | св. 60 | 1 | без ограничения |
|  | до 75 | на всю длину |  |
|  | В морали и полуморали на каждой из сторон |
|  | не более 1/2 ширины стороны | 1 | без ограничения |
|  | В сосновых нормале толщиной от 48 до 76 мм |
|  | от 40 | 1 | св. 50 | 1 | без ограничения |
|  | до 50 |  | до 75 мм включ. |  |  |
| 1.1.1.2. Кромочные ребровые | На каждой кромке допускаются сучки размерами в долях толщины пиломатериала и количеством в штуках, в среднем на 1 м длины пиломатериала |
|  | размер | количество | размер | количество | размер | количество |
|  | Во всех пиломатериалах, кроме морали и полуморали |
|  | не более 3/4 толщины пиломатериала, в том числе на всю толщину пиломатериала, пересекающий кромку | 1 1 на всю длину | без ограничения |
|  | В сосновых нормале толщиной от 48 до 76 мм |
|  | не более 3/4 толщины | 1 | не более 3/4 толщины | 2 | без ограничения |
| 1.1.1.3. Торцовые | На каждом торце пиломатериала допускаются сучки размерами в миллиметрах и количеством в штуках |
|  | размер | количество | размер | количество | размер | количество |
|  | без ограничения | 1 | без ограничения |
| 1.1.2. Продолговатые, разветвленные, в том числе выходящие на ребро, сшивные | Допускаются в общем числе сросшихся круглых и овальных сучков размерами и количеством, указанным в п.п. 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 для пласти, кромок и торцов. Выход сучков в кромки допускается размером не более: |
|  | 1/3 | 3/4 | без ограничения |
|  | толщины пиломатериала |  |
| 1.2. Несросшиеся здоровые, односторонние, загнившие, гнилые и табачные |  |
| 1.2.1. Круглые и овальные |  |
| 1.2.1.1. Пластевые | На каждой пласти допускаются сучки размерами в миллиметрах и количеством в штуках в общем числе сросшихся сучков в среднем на 1 м длины пиломатериала |
|  | размер | количество | размер | количество | размер | количество |
|  | В пиломатериалах толщиной до 35 мм включ. |
|  | от 20 до 30 | 0,5 | от 30 до 40 | без ограничения | без ограничения |
|  | В пиломатериалах толщиной св. 35 мм |
|  | от 30 до 40 | 1 | от 40 до 50 | без ограничения | без ограничения |
|  | В морали и полуморали на каждой из сторон при толщине до 35 мм включ. |
|  | только здоровые |
|  | не более 1/3 ширины стороны | 0,5 | без ограничения |
|  | При толщине св. 35 мм только здоровые |
|  | до 1/3 ширины стороны | 1 | без ограничения |
|  | В сосновых нормале толщиной от 48 до 76 мм |
|  | от 25 до 35 | 1 | св. 35 до 50 | 1 | без ограничения |
| 1.2.1.2. Кромочные, ребровые | На каждой кромке допускаются сучки (включая следы от выпавших сучков) размерами в долях толщины пиломатериала и количеством в штуках в общем числе сросшихся сучков в среднем на 1 м длины пиломатериала |
|  | размер | количество | размер | количество | размер | количество |
|  | не более 1/2 толщины пиломатериала, в том числе не более 3/4 толщины пиломатериала | 1 1 на всю длину | во всю толщину пиломатериала | 1 | во всю толщину пиломатериала | 2 |
|  | В сосновых нормале толщиной от 48 до 76 мм |
|  | не более 1/2 толщины пиломатериала | 1 | не более 3/4 толщины пиломатериала | 1 | во всю толщину пиломатериала | 2 |
| 1.2.1.3. Торцовые | На каждом торце допускаются только здоровые несросшиеся сучки (круглые, продолговатые, овальные, разветвленные, сшивные) в общем числе сросшихся сучков размерами в миллиметрах и количеством в штуках |
|  | размер | количество | размер | количество | размер | количество |
|  | без ограничения | 1 | без ограничения | 1 | без ограничения |
| 1.2.2. Продолговатые, разветвленные, сшивные и пасынки |  |
| 1.2.2.1. Пластевые | Не допускаются | без ограничения |
| 1.2.2.2. Кромочные | Не допускаются | во всю толщину пиломатериала | 2 |
| 2. Грибные поражения |  |
| 2.1. Ядровая гниль | Не допускается | Допускается только твердая пестрая ситовая односторонняя в виде отдельных пятен и полос | Допускается только твердая пестрая ситовая на пластях в виде пятен и полос общей площадью не более 50% площади одной пласти с незначительным выходом на другую пласть, кромку и торцы |
| 2.2. Наружная трухлявая гниль, мягкая заболонная гниль | Не допускается |
| 2.3. Твердая заболонная гниль и грибные ядровые пятна и полосы | Допускаются односторонние до 20 % площади пласти | Допускаются на одной пласти с выходом на другую пласть, в кромки и торцы размером до 50 % площади пиломатериала | Допускаются |
| 2.4. Заболонные грибные окраски (синева, цветные заболонные пятна) | Допускаются только поверхностные на пластях и кромках общей площадью не более 20 % площади пиломатериала | В еловых и пихтовых пиломатериалах допускаются на пластях и кромках поверхностные и глубокие, светлые; в сосновых пиломатериалах допускаются поверхностные и глубокие на пластях и кромках в виде светлых пятен и полос общей площадью на всех поверхностях пиломатериала не более 50 % площади пиломатериала | Допускаются светлые |
| 3. Биологические повреждения |  |
| 3.1. Червоточина | Допускается диаметром до 5 мм, глубиной до 10 мм с количеством ходов до 3 на всю длину пиломатериала, но без выхода в кромки и торцы | Допускается диаметром до 5 мм, глубиной до 10 мм с количеством ходов до 10 на всю длину пиломатериала, но без выхода в кромки и торцы | Допускается в количестве 10 шт. на всю длину пиломатериала. Количество пиломатериалов, пораженных червоточиной, не должно превышать 10% от количества всей партии |
|  | Наличие живых личинок не допускается |
| 4. Трещины |  |
| 4.1. Боковые трещины |  |
| 4.1.1. Пластевые |  |
| 4.1.1.1. Несквозные | Допускаются глубиной не более 1/3 толщины и суммарной длиной не более 1/2 длины пиломатериала | Допускаются при сохранении целостности пиломатериалов |
| 4.1.2. Пластевые и кромочные |  |
| 4.1.2.1. Сквозные без выхода в торец | Не допускаются | Допускаются при сохранении целостности пиломатериалов |
| 4.1.2.2. Сквозные с выходом в торец | Допускаются протяжением от каждого из торцов не более: |
|  | ширины пиломатериала | полуторной ширины пиломатериала В нормале сосновых толщиной от 48 до 76 мм допускаются с выходом на один торец протяжением не более 2/3 длины нормале по наружной и 3/4 по внутренней пласти. Ширина трещин не более 5 мм. | Допускаются при наличии перемычек |
| 4.2. Торцовые | В пиломатериалах толщиной св. 38 мм допускается трещина на одном торце длиной до 3/4 ширины пиломатериала | Допускаются |
| 4.2.1. Отлупные | Допускаются с отслоением годичного слоя диаметром не более, мм: в пиломатериалах от 24 до 45 мм - 10, св. 45 до 65 мм - 20, св. 65 мм - 25 | Допускаются при сохранении целостности пиломатериала |
| 5. Пороки строения древесины |  |
| 5.1. Наклон волокон | Допускается, если отклонение волокон от прямого направления не превышает 10 % | Допускается |
| 5.2. Сердцевина | В пиломатериалах толщиной до 28 мм включ. допускается только вскрытая | Допускается |
|  | В пиломатериалах толщиной св. 28 мм - без ограничения |  |
| 5.3. Прорость | На пластях - допускается односторонняя размерами и количеством не более: глубиной до 1/5 толщины, шириной - 10 мм, длино1 - 100 мм 4 шт. на всю длину пиломатериала; на кромках - допускается размерами и количеством в половину меньше норм, установленных для пласти | Допускается при сохранении целостности пиломатериала То же |
| 6. Инородные включения, механические повреждения и пороки обработки |  |
| 6.1. Инородные включения | Не допускаются |
| 6.2. Обзол |  |
| 6.2.1. Тупой | Допускается на одной кромке протяжением до 1/3 длины пиломатериалов, пропиленная часть должна быть не менее 3/4 ширины кромки | Допускается на обеих кромках протяжением не более 2/3 длины пиломатериала, пропиленная часть должна быть не менее 1/2 ширины кромки | Допускается на каждой кромке и пласти с пропилом не менее 1/3 толщины и ширины пиломатериала по всей длине |
| 6.2.2. Острый | Не допускается | Допускается протяжением до 1/10 длины пиломатериала |
|  | Наличие коры на обзолах не допускается |
| 6.3. Мшистость, рваный торец и скол | Не допускается | Допускается |
| 6.3.1. Бахрома | Не допускается |
| 6.4. Скос пропила | Торцы должны быть опилены под прямым углом к продольной оси пиломатериала. Отклонение от прямоугольности торца не должно превышать 3 % толщины и ширины пиломатериалов соответственно |
| 6.5. Вырывы | На пластях |  |
|  | Допускаются без ограничения количества глубиной не более: | без ограничения |
|  | 800 мкм | норм предельных отклонений по толщине |  |
|  | На кромках |  |
|  | Допускаются без ограничения количества глубиной не более, мм | без ограничения |
|  | 3 | 5 |  |
| Примечание. Нормы ограничения вырывов указаны только для пиломатериалов, полученных на фрезерно-пильных и фрезерно-брусующих агрегатах. |
| 7. Покоробленность |  |
| 7.1. Продольная по пласти | Допускается со стрелой прогиба на всю длину пиломатериала не более, мм: |
|  | 10 | 15 | 20 |
| 7.2. Сложная | Не допускается |
| 7.3. Продольная по кромке | Допускается со стрелой прогиба, %, не более |
|  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  | для морали, полуморали и мадриери, %, не более |
|  | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| 7.4. Крыловатость | Допускается с отклонением от плоскости распила на всю длину пиломатериала, мм, не более |
|  | 10 | 10 | 15 |
| 7.5. Поперечная | Допускается со стрелой прогиба, не более, % |
|  | 2 | 4 | без ограничения |

Примечания:

1. Сучки менее указанных допускаемых размеров не учитываются.

2-4. (Исключены, Изм. № 2).

5. Разветвленные сучки, пересекающие кромку у досок толщиной 18 мм, в бессортных пиломатериалах не допускаются.

6. Если сучки на одной пласти - сросшиеся по всему периметру размера сучка, а на другой пласти - несросшиеся по всему периметру, то их относят к сросшимся сучкам.

7. В бессортных пиломатериалах не допускается одновременно наличие трех пороков: несросшихся сучков, трещин и червоточин с максимально допускаемыми размерами.

8. Один порок, за исключением синевы и трещин, допускается с превышением норм, предусмотренных настоящим стандартом, на 20 % при отсутствии других пороков.

9. Механические повреждения (запилы, отщеп, скол, вырыв) и вмятины от погрузочных тросов допускаются в пределах норм допускаемого обзола с учетом последнего.

10. Разветвленные продолговатые и сшивных сучки с глубиной залегания в пределах установленных отклонений по толщине (для пластевых сучков) и по ширине (для кромочных сучков) допускаются. Глубину залегания пластевых сучков измеряют по кромке, кромочных - по пласти.

11. Допускаемые нормы ограничения трещин и покоробленности установлены для пиломатериалов с влажностью древесины не более 22 %, при большей влажности эти нормы уменьшаются вдвое.

(Измененная редакция. Изм. № 2).

2.3.Влажность древесины пиломатериалов не должна превышать 22 %.

По требованию внешнеторгового объединения допускается изменение величины влажности.

(Измененная редакция, Изм. № 1),

2.4. Пиломатериалы должны иметь параллельные пласти и кромки. Отклонения от взаимной параллельности пластей и кромок допускаются в пределах установленных норм отклонений по толщине и ширине.

2.5. Антисептирование пиломатериалов - по ГОСТ 10950.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

2.6. Параметр шероховатости поверхности Rmmax пиломатериалов бессортных и 4-го сорта не должен превышать 800 мкм, 5-го сорта - 1600 мкм по ГОСТ 7016.

2.7. Маркировка пиломатериалов производится в соответствии с нормативно-технической документацией на продукцию.

2.8. Пиломатериалы упаковывают в пакеты и блок-пакеты по ГОСТ 19041.

Пиломатериалы толщиной 18 мм, морали и полуморали толщиной до 48 мм включительно перед пакетированием допускается увязывать в пачки по размерам и сортам проволокой по ГОСТ 3282 и другими обвязочными средствами по прочности, соответствующими указанному материалу.

Размеры пакетов и блок-пакетов - по ГОСТ 16369.

По согласованию с внешнеторговым объединением допускается пачки не пакетировать.

2.6-2.8. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

# 3. ПРИЕМКА

3.1. Приемка - по ГОСТ 6564.

Разд. 3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

# 4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Методы контроля - по ГОСТ 6564.

4.2. Размеры круглых и овальных сучков определяют и учитывают по среднему диаметру (полусумма наибольшего и наименьшего диаметров).

4.3. Размеры не выходящих в кромки разветвленных и продолговатых сучков определяют по среднему диаметру (полусумма наибольшего и наименьшего диаметров) и учитывают как половину фактического размера.

4.4. Размеры выходящих в кромки разветвленных, продолговатых и сшивных сучков определяют по протяженности сечения сучка на ребре пиломатериала и учитывают по нормам допускаемых сучков на кромках.

4.5. Шероховатость поверхности пиломатериалов определяют по ГОСТ 15612.

Разд. 4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

# 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Пиломатериалы перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2. Хранение пиломатериалов - по ГОСТ 19041 и ГОСТ 3808.1.

Разд. 5. (Измененная редакция, Изм. № 2).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Нормале - широкие пиломатериалы от 170 до 300 мм.

Соттомизура - узкие пиломатериалы от 100 до 150 мм.

Кортаме - короткие пиломатериалы от 1,50 до 3,75 м.

Морали - бруски квадратного сечения.

Полуморали - бруски прямоугольного сечения.

Мадриери - толстые пиломатериалы с сечениями согласно табл. 1.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

(Исключено, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

П.Ф. Куроптев, В.Е. Клафтон

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.83 № 6076

3. ВЗАМЕН ГОСТ 9302-77

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта примечания | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 2140-81 | 2.2 | ГОСТ 7016-82 | 2.2, 2.6 |
| ГОСТ 3282-74 | 2.8 | ГОСТ 10950-78 | 2.5 |
| ГОСТ 3808.1-80 | 5.2 | ГОСТ 15612-85 | 4.5 |
| ГОСТ 6564-84 | 3.1, 4.1 | ГОСТ 16369-96 | 2.8 |
| ГОСТ 6782.1-75 | 1.4 | ГОСТ 19041-85 | 2.8, 5.2 |

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1988 г., мае 1989 г. (ИУС 6-88, 8-89)